取  样  频  率  和  取  样 方  法

| 序号 | 项 目 | 适 用 范 围 | 检 验 批 量 / 检 验 频 率 | 取 样 方 法 | 取 样 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 物理力学性能 | 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。 | 从20个以上不同部位取等量样品。 | ≥12kg |
| 2 | 钢材 | 热轧圆盘条 | 同一牌号、同一炉（罐）号、同一尺寸的盘条，不超过60 t为一批。 | 任取2盘，端头截去500mm后，1盘取拉伸、冷弯试件各1根，另1盘取冷弯试件1根。 | 1根拉伸（500mm）、2根冷弯（300mm） |
|  |  | 热轧带肋 | 同一牌号、同一炉（罐）号、同一规格的钢筋，不超过60 t为一批。 | 任取2根钢筋，端头截去500mm后，各取拉伸、冷弯试件1根。 | 2根拉伸（500mm）、2根冷弯（300mm） |
|  |  | 热轧光圆、 | 同一牌号、同一炉（罐）号、同一规格、同一交货状态的钢筋，不超过60 t为一批。 |  |  |
|  |  | 冷轧带肋 | 同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋，不超过60 t为一批。 | 逐盘端头截去500mm后，各取1根拉伸试件，再任取2盘各取1根弯曲试件。 | 每盘1根拉伸 每批2根弯曲 |
|  |  | 冷拔低碳钢丝 | 由同一钢厂、同一牌号、同一总压缩率、同一直径组成，甲级每批不大于30t，乙级每批不大于50t。 | 甲级：每盘端头截去500mm后，各取1根拉伸试件、1根反复弯曲试件（500mm） | 逐盘检验抗拉强度、伸长率、反复弯曲 |
|  |  |  |  | 乙级：任取3盘，端头截去500mm后，各取1根拉伸试件、1根反复弯曲试件（500mm） | 抗拉强度、伸长率、反复弯曲各3根 |
|  |  | 钢棒 | 同一牌号、同一规格、同一加工状态钢棒，不超过60 t为一批。 | 逐盘端头截去500mm后，各取1根拉伸试件，再任取3盘各取1根弯曲试件。 | 每盘1根拉伸 每批3根弯曲 |
|  |  | 碳素结构钢 | 同一牌号、同一炉（罐）号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态，重量不大于60 t为一批。 | 钢板：在宽度1/4处横向切取试样； 型钢：在腿部1/3处切取试样； 试样制备：需机加工。宽度可取10、15、20、25、30mm，厚度取全截面。 详见GB/T2975和 GB/T228 | 1根拉伸（500mm）、1根冷弯（300mm） |
|  |  | 低合金高强度结构钢 | 同一牌号、同一质量等级、同一炉（罐）号、同一品种、同一尺寸、同一热处理制度，重量不大于60 t为一批。 |  |  |
|  |  | 建筑结构用钢板 (GB/T19879-2005) | 同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一交货状态，重量不大于60 t为一批。 |  |  |
|  | 钢筋焊接 | 闪光对焊 | 同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头为一批。一周内累计不足300个，按一批计。 | 从工程结构中随机切取6个接头。 | 3个拉伸（500mm） 3个弯曲（300mm） |
|  |  | 电弧焊 | 现浇结构中，以300个同牌号钢筋、同型式接头为一批；房屋结构中，在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头为一批。 | 从工程结构中随机切取3个接头。 | 3个拉伸试件 |
|  |  | 电渣应力焊 | 现浇结构中，以300个同牌号钢筋接头为一批；房屋结构中，在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头为一批。 | 从工程结构中随机切取3个接头。 | 3个拉伸试件 |
|  |  | 预埋件T型接头 | 以300个同类型预埋件为一批。一周内累计不足300件，按一批计。 | 从每批预埋件中随机切取3个接头。 | 3个拉伸试件 |
|  | 钢筋机械连接 | 工艺检验 | 对每批进场钢筋进行接头工艺检验。 | 每种规格钢筋的接头试件不少于3根； 母材抗拉强度试件不少于3根，且应取自接头试件的同一根钢筋。 | 接头试件≥3根 母材试件≥3根 |
|  |  | 现场验收检验 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头500个为一批，不足500个也作为一批。 | 必须在工程结构中随机截取接头试件。 | 3个拉伸试件 |
| 3 | 预应力 材料 | 锚具夹具连接器 | 每批不超过2000套 | 每批取3～5％，静载试验每生产批做3套 |  |
|  |  | 金属波纹管 | 每半年或50000m为一批 | 取6根长5d（d为直径）试样不少于300mm；弯曲抗渗漏直径70～100mm，试样长2500mm；直径<70mm，试样长2000 mm；直径>100mm，长3000mm。 |  |
|  |  | 塑料波纹管 | 不超过10000m为一批 | 取5根300mm长试样 |  |
| 4 | 砂、石常规 | 砂 | 以同产地、同规格400m3或600t为一批。 | 取样部位应均匀分布。先将表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂8份，组成一组样品。 | 20kg |
|  |  | 石 |  | 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。先将表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的石子共15份（在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的5个不同部位取得）组成一组样品。 | 60kg |
| 5 | 混凝土、砂浆强度 | 混凝土抗压强度 | 每一楼层、每工作班拌制的不超过100m3同一配合比的混凝土，取样不得少于1次。 | 用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。 | 每次至少1组标养试件；同条件试件组数按需确定 |
|  |  | 砂浆抗压强度 | 不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检1次。 | 在砂浆搅拌机出料口随机取样，同盘砂浆只应制作1组试块。 | 同一类型、强度等级的砂浆不应少于3组 |
| 6 | 简易土工 | 回填土 | 环刀法的取样数量：柱基回填，抽查柱基总数的10%，但不少于5个；基槽和管沟回填，每层按长度20～50m取样1个，但不少于1个；基坑和室内填土，每层按100～500m2取样1组，但不少于1组；场地平整填方，每层按400～900 m2取样1组，但不少于1组。灌砂或灌水法可适当减少。 |
| 7 | 外加剂 | 减水剂、引气剂、缓凝剂、早强剂 | 同一厂家生产、掺量≥1%的同品种外加剂每一编号为100t；掺量＜1%的每一编号为50t。不足100t或50t也按一批计。 | 抽样应有代表性并混合均匀。 | ≥0.2t水泥所需用的外加剂量。 |
|  |  | 防冻剂 | 同一厂家、同一品种每50t为一批，不足50t作一批计。 | 抽样应有代表性并混合均匀。可连续取，也可以从20个以上不同部位取等量样品。液体防冻剂应从容器的上中下三层分别取样。 | ≥0.15t水泥所需用的防冻剂量。 |
|  |  | 膨胀剂 | 同一厂家、同一品种、日产量超过200t时，以不超过200t为一编号；日产量不超过200t时，以不超过日产量为一编号。 | 抽样应有代表性并混合均匀。可连续取，也可以从20个以上不同部位取等量样品。 | ≥10kg |
|  |  | 泵送剂、防水剂 | 同一厂家、同一品种、年产量不小于500t以50t为一批；年产量小于500t以30t为一批。不足50t或30t按一批计。 | 抽样应有代表性并混合均匀。 | ≥0.2t水泥所需用的外加剂量。 |
|  |  | 速凝剂 | 同一厂家、同一品种每20t为一批，不足20t作一批计。 | 从16个不同点取样，每点取样250g。 | ≥4000g |
|  |  | 砂浆增塑剂 | 掺量大于5%的，每200t为一批；掺量小于5%并大于1%的，每100t为一批；掺量小于1%并大于0.05%的，每50t为一批；掺量小于0.05%的，每10t为一批。不足一批按一批计。 | 三个或更多的点样等量混合均匀。 | 试验所需数量的2.5倍。 |
| 8 | 粉煤灰 |  | 以连续供应的200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一编号。不足200t按一编号计。 | 取样应用代表性，可连续取，也可从10个以上不同部位取等量样品。 | ≥3kg |
| 9 | 沥青混合料 | 沥青 | 液体沥青：从贮油罐中取样，用取样器按液面上中下各取规定数量样品，充分混合后再取规定数量试样； 从贮存池中取样：待沥青加热溶化，流至沥青加热锅后取样，分间隔每锅至少取3个样品，充分混匀后再取规定数量的试样。固体沥青取样：应在表面以下及容器侧面以内5cm处采取。（详见JTJ052-2000） | ≥2kg |
|  |  | 集料 | 以同一料源、同一次购入并运至现场的粗、细集料为一批。当材料有变化时，随时取样。 | 从不同部位取3份以上，混合均匀。 | 满足试验项目要求。 |
|  |  | 混合料 | 每台搅拌机每日取样1～2次。 | 在施工现场取样：应在摊铺后未碾压前于摊铺宽度的两侧1/2～1/3位置取样，每摊铺一车料取样一次，连续3车取样后，混合均匀按四分法取至足够数量。（详见JTJ052-2000） | 细粒式，≥4kg 中粒式，≥8kg 粗粒式，≥12kg 特粒式，≥16kg |
| 10 | 道路土工 | 路床以下、路床、土路基 | 最大干密度：土样无变化取样1次，土样异常随时试验。 |  |  |
|  |  |  | 压实度：每1000m2每层抽样1组 |  | 3点 |
|  |  | 管沟回填 | 最大干密度：土样无变化取样1次，土样异常随时试验。 |  |  |
|  |  |  | 压实度：两井之间每层1组 |  | 3点 |
|  |  | 二灰碎石原料 | 每批质量相同的原料应检验1～3次 |  |  |
|  |  | 二灰碎石混合料 | 集料级配、标准曲线、最大干密度：原料无变化试验1次，原料变化随时试验 |
|  |  |  | 灰剂量：每拌和作业段、并小于1000m2检验不得少于1次 |
|  |  |  | 无侧限抗压强度：工地作业段并小于2000m2拌和好的混合料取1组 |
|  |  | 现场试验 | 每层每1000m2取1组 |  | 1点 |
| 11 | 水泥土 |  | 在需要加固处理的软弱土地基中，选择有代表性的土层，在取样钻孔中采集必要数量的试料土。如果地层复杂，处理范围内多层土时，应取最软弱的一层土。试坑采集的试料土，应用塑料袋保持天然含水量。 |  |
| 12 | 建筑给排水 | 室内给水系统 | 水压试验必须符合设计要求 |  |
|  |  | 室内排水（通球） | 排水主立管及水平干管管道均应作通球试验 |  |
| 13 | 防雷接地 |  | 独立的防雷接地系统接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 |  |
| 14 | 电线电缆 |  | 同一单位工程、同期购置进场、同一生产厂家、同一品牌、用量最大的两个不同规格的电线，各抽取1盘。 | 随机抽取 | 各1盘 |
| 15 | 开关插座 |  | 同一单位工程、同期购置进场、同一生产厂家、同一品牌、用量最大的型号的开关插座，各抽取1组。 | 随机抽取 | 每组9只 |
| 16 | 电工套管 |  |  | 硬质套管：任取3根，每根长4m； 半硬质和波纹套管：取36m。 |
| 17 | 塑料管 | 排水PVC-U管材 | 同一原料配方、同一工艺和同一规格连续生产的，每批数量不超过50t,如果生产7天上不足50t,则以7天产量为一批。 | 随机抽取4根管材切取 | 4根长度为1m的管段 |
|  |  | 排水PVC-U管件 | 同一原料、配方和工艺生产的同一规格管件，当dn＜75mm时，每批不超过1万件；dn≥75mm时，每批不超过5000件。 | 随机抽取 | 10只 |
|  |  | 给水PVC-U管材 | 相同原料、配方和工艺生产的同一规格的管材，当dn≤63mm时，每批不超过50t；当dn＞63mm时，每批不超过100t。如果生产7天仍不足批量，以7天产量为一批。 | 随机切取 | 试样总长不少于15m |
|  |  | 给水PVC-U管件 | 相同原料、配方和工艺生产的同一规格的管件，当dn≤32mm时，每批不超过2万个；dn＞32mm时，每批不超过5000个。 | 随机抽取 | 完整管件9只，管材与管件连接接头3只 |
|  |  | 排水用芯层发泡PVC-U管材 | 同一原料、配方和工艺生产的同一规格的管材为一批，每批数量不超过50t，如果生产7天仍不足50t，则以7天产量为一批。 | 从随机抽取的6根管材上切取 | 6根长度为1m的管段 |
|  |  | 冷热水PVC-C管材 |  | 见GB/T13663.2-2005 |  |
|  |  | 冷热水PVC-C管件 | 同一混配料、设备和工艺连续生产的同一规格管件，每批数量不超过5000件。同时成产周期不超过7d。 | 见GB/T18993.3-2003 |  |
|  |  | 给水用PE管材 | 同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过100t。7天尚不足100t，则以7天产量为一批。 | 随机抽取4根管材切取 | 4根长度为1m的管段 |
|  |  | 给水用PE管件 | 同一混配料、设备和工艺连续生产的同一规格管件为一批，每批数量不超过5000件，同时成产周期不超过7d。 | 见GB/T13663.2-2005 |  |
|  |  | 冷热水用PE-X管材 | 同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材为一批，每批数量为15t。不足15t，按一批计。 | 见GB/T18992.2-2003 |  |
|  |  | 冷热水用PP-H、PP-B、PP-R、PB管材； 压力管道ABS管材 | 同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过50t。如果生产7天仍不足15t，则以7天产量为一批。 | 随机抽取4根管材切取 | 4根长度为1m的管段 |
|  |  | 冷热水用PP-H、PP-B、PP-R、PB管件； 压力管道ABS管件 | 同一原料和工艺连续生产的同一规格的管件为一批。dn≤32mm的每批不超过10000件，dn＞32mm的每批不超过5000件。如果生产7天仍不足上述数量，则以7天为一批。 | 随机抽取 | 6只 |
| 18 | 砖 | 烧结普通砖、烧结多孔砖 | 每一生产厂家的砖到现场后，按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一验收批。 | 随机抽取 | 15块 |
|  |  | 粉煤灰砖 | 10万块为一验收批 | 随机抽取 | 10块 |
|  |  | 烧结空心砖和空心砌块 | 3.5万～15万块为一批，不足3.5万块按一批计。 | 随机抽取 | 15块 |
|  |  | 混凝土普通砖 |  |  |  |
|  |  | 混凝土多孔砖 | 同一原材料配制成、同一工艺生产的相同外观质量等级、强度等级的3.5万～15万块砖为一批，不足3.5万块按一批计。 | 随机抽取 | 10块 |
| 19 | 砌块 | 混凝土砌块 | 同一种原材料配制成的相同外观质量等级、强度等级和同一工艺生产的1万块为一批，每月生产不足1万块按一批计。 | 随机抽取 | 8块 |
|  |  | 轻集料砌块 | 同一品种轻集料配制成的相同密度等级、相同强度等级、质量等级和同一工艺制成的1万块为一批，每月生产不足1万块按一批计。 | 随机抽取 | 15块 |
|  |  | 加气混凝土砌块 | 同品种、同规格、同等级的砌块，以1万块为一批，不足1万块按一批计。 | 随机抽取 | 18块 |
| 20 | 瓦 | 混凝土瓦 | 按JC746-1999 | 随机抽取 | 25块 |
|  |  | 烧结瓦 | 同类型、同规格、同色号、同等级的瓦，每1万～3.5万件为一批，不足该数量也按一批计。 | 随机抽取 | 25块 |
| 21 | 饰面砖板 | 陶瓷砖 | 以实际交货量5000m2为一批。 | 随机抽取2个样本（第2样本备用）。 | 35块，且≥1m2 |
|  |  | 花岗石、大理石板材 | 同一品种、类别、等级的板材为一批。 | 符合GB/T18601-2001、 GB/T19766-2005 |  |
| 22 | 防水卷材 | 沥青纸胎油毡 | 同一品种、标号、等级的产品每1500卷为一批，不足1500卷按一批计。 | 取卷重、外观和面积合格的无接头的最轻的一卷作物理性能检验。 |
|  |  | 沥青玻纤胎油毡 | 按GB/T14686-93执行。 |  |  |
|  |  | 沥青玻璃布胎油毡 | 同一等级的产品每500卷为一批，不足500卷按一批计。 | 取卷重、外观和面积合格的无接头的最轻的一卷作物理性能检验。 |
|  |  | 铝箔面油毡、 | 同一品种、标号、等级的产品每1000卷为一批，不足1000卷按一批计。 | 取卷重、外观和面积合格的无接头的最接近标称重量的一卷作为检验物理性能的试样。 |
|  |  | 沥青复合胎卷材 | 同一品种、规格、等级的1000卷为一批。 | 从卷重、外观与尺寸合格的产品中任取一卷，作物理力学性能试验。 |
|  |  | 自粘橡胶沥青卷材 | 同一类型、同一规格5000m2为一批，不足5000m2按一批计。 | 从卷重、尺寸及外观合格的产品中任取一卷，作物理力学性能试验。 |
|  |  | 自粘聚合物改性沥青聚脂胎、SBS、APP、改性沥青聚乙烯胎卷材 | 同一类型、同一规格10000m2为一批，不足10000m2按一批计。 | 从卷重、面积、厚度及外观合格的卷材中任取一卷，作物理力学性能试验。 |
|  |  | 油毡瓦 | 同一等级的产品500捆为一批，不再500捆按一批计。 | 从外观、重量和规格尺寸合格的产品中任取2片，作物理性能试验。 |
|  |  | 三元丁橡胶卷材 | 按JC/T645-1996执行。 |  |  |
|  |  | 橡-塑共混卷材 | 同规格同类型的卷材250卷为一批，不足250卷按一批计。 | 从规格尺寸、外观合格的卷材中任取1卷作物理力学性能检验。 |
|  |  | 聚氯乙烯、氯化聚乙烯卷材 | 以同类同型的10000m2卷材为一批，不足10000m2按一批计。 | 在尺寸偏差和外观合格的产品中任取1卷，在距外层端部500mm处截取3m。 |
|  |  | 高分子片材 | 以同品种、同规格的5000m2片材为一批。 | 在规格尺寸和外观合格样品中，随机抽取2m试样，作物理性能检验。 |
| 23 | 防水涂料 | 水乳型沥青、溶剂型橡胶沥青、聚合物乳液涂料 | 同一类型、同一型号5t产品为一批，不足5t按一批计。 | 记录交货桶数n随机抽取桶，从桶内不同部位取等量产品，混匀后，取两份样品，分别装入容器中，样品容器应留有约5%的空隙。 | 每份2kg |
|  |  | 聚氯乙烯弹性涂料 | 同一类型、同一型号20t产品为一批，不足20t按一批计。 |  | 每份2kg |
|  |  | 聚氨酯防水涂料 | 同一类型、同一型号15t产品为一批，不足15t按一批计。 |  | 每份3kg |
|  |  | 聚合物水泥防水涂料 | 以同一类型10t产品为一批，不足10t按一批计。 | 液体组分按上法取样，固体组分按水泥取样方法取样。多组分产品按配比取样。 | 每份5kg |
| 24 | 建筑涂料 |  | 记录交货桶数n,随机抽取桶，用适宜的取样器，从桶内不同部位取等量产品品，混合均匀后，取两份样品，各为1.5～3L，分别装入容器中，样品容器应留有约5%的空隙。 | 1.5～3L |
| 25 | 门窗 |  | 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘为一批，不足100樘按一批计。 铝合金门窗、塑料门窗，每批应至少抽查5%并不得少于3樘；高层建筑的外窗每批应至少抽查10%并不得少于6樘。 |
| 26 | 室内环境 |  | 按单位工程抽检有代表性的房间，抽检数量不得少于5%，并不得少于3间，房间总数少于3间时应全数检测。 | 房间使用面积小于50m2时，设1个测点；50～100m2时，设2个测点；100～500m2时，设3个测点；500～1000 m2，设5个测点；1000～3000 m2，设6个测点；大于3000 m2，不少于9个测点。 |
| 27 | 土壤有害物质 | 氡浓度 | 测量区域范围与工程地质勘察范围相同。 | 在工程地质勘察范围内布点，以10m间距做网格，各网格点即为测点，布点数不少于16个。 |
| 28 | 主体结构现场检测 | 钢筋位置与保护层厚度 | 梁板类构件各抽取2%且不少于5件。当有悬挑构件时，在抽取的构件中，悬挑构件所占比例不小于50%。 |
|  |  | 楼板厚度 | 每一楼层同一设计厚度的现浇板抽取2%且不少于3块。 | 随机抽取。 |  |
|  |  | 现场混凝土强度 | 回弹法：每一结构或构件测区数不应少于10个。按批检测抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 钻芯法：每个构件钻芯数量不少于3个，较小构件可取2个。 |
|  |  | 现场砂浆强度 砌体强度 | 单位工程划分为1个或若干个检测单元，每一检测单元内随机选择6个构件作为6个测区。当1个检测单元不足6个构件时，应将每个构件作为1个测区。每一测区应随机布置若干测点（测点数应满足有关测量方法的需要）。 |
|  |  | 结构性能 | 按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类产品为一批。 | 从设计荷载最大、受力最不利或生产数量最多的构件中随机抽取。 | 1件 |
|  |  | 后置埋件力学性能 | 同规格、同型号、基本相同部位的锚栓组成一个检验批。每批抽取锚栓总数的1‰且不少于3根。南京市32号文规定每层每种规格不少于一组。 |
|  |  | 建筑物沉降观测 | 砖墙承重的建筑物，沿墙的长度每隔8～12米设置1个观测点，并应设置在建筑物的转角处、纵横墙交界处及纵横墙的中央、沉降缝两侧。当建筑物宽度大于15米时，内墙也应设置观测点。框架式结构应在柱基上安设观测点。 |
| 29 | 钢结构（高强螺栓） | 扭矩系数、预拉力 | （大六角头螺栓扭矩系数，扭剪型螺栓预拉力） | 在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取。 | 8套 |
|  |  | 抗滑移系数 | 分部（子分部）工程每2000t为一批，不足2000t按一批计。 | 由制造厂加工。 | 3组 |
| 30 | 建筑节能 | EPS/XPS板材 | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 屋面、地面节能工程：同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。 GB50411-2007 DGJ32/J19-2007 |
|  |  | 硬质泡沫聚氨酯 |  |
|  |  | 保温砂浆类 |  |
|  |  | 自保温墙体材料 |  |
|  |  | 抗裂砂浆 |  |
|  |  | 界面砂浆 |  |
|  |  | 胶粘剂 |  |
|  |  | 热镀锌电焊钢丝网 |  |
|  |  | 耐碱玻纤网格布 |  |
|  |  | 保温浆料同条件试件 | 每个检验批抽样制作同条件试快不少于3组。DGJ32/J19-2007 |
|  |  | 围护结构实体检验 | 每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处1个检查点。当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能保温做法的外墙应抽查不少于3处。 DGJ32/J19-2007 GB50411-2007 |
|  |  | 现场检测 | 外墙外保温（后置锚固件、保温板粘结强度）：相同材料、工艺和施工条件的外墙外保温工程每500～1000 m2墙面为一个检验批，不足500m2也应划分为一个检验批。每100m2应至少抽查一处，每处不得少于10 m2，至少3处。 外窗：每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗至少有2种以上品种、规格和开启方式时，每种品种、规格和开启方式的外窗均应抽查不少于3樘。 现场热工性能：同一居住小区，维护结构、保温措施及建筑平面布局基本相同的建筑物作为一个样本随机抽样。抽样比例不低于样本基数的10%，至少1幢；不同结构体系建筑，不同保温措施的建筑物应分别抽样检测。公共建筑应逐幢检测。 DGJ32/J19-2007 GB50411-2007 |
| 31 | 土壤有害物质 | 氡浓度 | 测量区域范围与工程地质勘察范围相同。 |